
临汾市市场监督管理局
2025年建筑材料产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

热轧带肋钢筋：对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取1捆，在该捆中抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。对盘卷热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

热轧光圆钢筋：对直条热轧光圆钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。对盘卷热轧光圆钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

热轧型钢：在同一批次的产品中抽取3根型钢，每根型钢截取的长度为2000mm，逐根顺序编号为1～3，再把每根型钢分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的3支样品为检验样品，标记b的3支样品为备用样品。
2 检验依据

表1 通用硅酸盐水泥检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	三氧化硫
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	2
	不溶物
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	3
	烧失量
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	4
	氧化镁
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	5
	氯离子
	GB 175-2023
	GB/T 176-2017

	6
	凝结时间
	GB 175-2023
	GB/T 1346-2011

	7
	安定性
	GB 175-2023
	GB/T 1346-2011

	8
	细度
	GB 175-2023
	GB/T 1345-2005
GB/T 8074-2008

	9
	强度
	GB 175-2023
	GB/T 17671-2021

	10
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB 31893-2015
	GB 31893-2015

	11
	放射性
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010


表2 砌筑水泥检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	三氧化硫
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	3
	细度
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1345-2005

	4
	凝结时间
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1346-2011

	5
	沸煮法安定性
	GB/T 3183-2017
	GB/T 1346-2011

	6
	保水率
	GB/T 3183-2017
	GB/T 3183-2017

	7
	强度
	GB/T 3183-2017
	GB/T 17671-2021

	8
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB 31893-2015
	GB 31893-2015

	9
	放射性
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010


表3 热轧带肋钢筋检测项目
	序号
	检验项目
	检测依据
	检验方法

	1
	力学性能
	下屈服强度ReL
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	
	
	抗拉强度Rm
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	断后伸长率A
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rom/ RoeL
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	实测屈服强度与屈服强度特征值之比RoeL/ ReL
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	最大力总延伸率Agt
	GB 1499.2-2024
	

	2
	工艺性能
	弯曲性能
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	
	
	反向弯曲性能
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	3
	化学

成分
	C
	GB 1499.2-2024
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.11-2008

GB/T 223.12-1991

GB/T 223.14-2000

GB/T 223.19-1989

GB/T 223.23-2008

GB/T 223.26-2008

GB/T 223.40-2007

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-2022

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016（含第1号修改单）
GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	Mn
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	P
	GB 1499.2-2024
	

	
	
	S
	GB 1499.2-2024
	

	4
	碳当量Ceq
	GB 1499.2-2024
	

	5
	尺寸外形
	横肋高h
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024

	
	
	间距l
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024

	
	
	横肋末端最大间隙fi
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024

	
	
	每米弯曲度
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024

	6
	重量偏差
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024

	7
	金相组织
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024
GB/T 13298-2015

	8
	表面标志
	GB 1499.2-2024
	GB 1499.2-2024


表4 热轧光圆钢筋检测项目
	序号
	检验项目
	检测依据
	检验方法

	1
	力学性能
	屈服强度
	GB 1499.1-2024
	GB 1499.1-2024

GB/T 28900-2022

	
	
	抗拉强度Rm
	GB 1499.1-2024
	

	
	
	断后伸长率A
	GB 1499.1-2024
	

	
	
	最大力总延伸率Agt
	GB 1499.1-2024
	

	2
	工艺性能
	弯曲
	GB 1499.1-2024
	GB 1499.1-2024

GB/T 28900-2022

	3
	化学成分
	C
	GB 1499.1-2024
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-2022

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016（含第1号修改单）

GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	GB 1499.1-2024
	

	
	
	Mn
	GB 1499.1-2024
	

	
	
	P
	GB 1499.1-2024
	

	
	
	S
	GB 1499.1-2024
	

	4
	尺寸
	不圆度
	GB 1499.1-2024
	GB 1499.1-2024

	
	
	每米弯曲度
	GB 1499.1-2024
	GB 1499.1-2024

	5
	重量偏差
	GB 1499.1-2024
	GB 1499.1-2024


表5 热轧型钢检测项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸试验
	屈服强度ReH
	GB/T 706-2016
	GB/T 228.1-2021

	
	
	抗拉强度Rm
	GB/T 706-2016
	GB/T 228.1-2021

	
	
	断后伸长率A
	GB/T 706-2016
	GB/T 228.1-2021

	2
	冲击试验
	冲击吸收能量KV2
	GB/T 706-2016
	GB/T 229-2020

	3
	化学成分（碳硅锰磷硫）
	GB/T 706-2016 
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-2022

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016（含第1号修改单）

GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	4
	弯曲试验
	GB/T 706-2016
	GB/T 232-2024

	5
	尺寸外形
	工字钢

槽钢
	高度
	GB/T 706-2016
	GB/T 706-2016

	
	
	
	腿宽度
	GB/T 706-2016
	

	
	
	
	腰厚度
	GB/T 706-2016
	

	
	
	工字钢
	中心偏差
	GB/T 706-2016
	

	
	
	角钢
	边宽度
	GB/T 706-2016
	

	
	
	
	边厚度
	GB/T 706-2016
	


表6 热轧H型钢和剖分T型钢

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸试验
	屈服强度 ReH
	GB/T 11263-2024
	GB/T 228.1-2021

	
	
	抗拉强度 Rm
	GB/T 11263-2024
	GB/T 228.1-2021

	
	
	断后伸长率 A
	GB/T 11263-2024
	 GB/T 228.1-2021

	2
	冲击试验
	冲击吸收能量KV2
	GB/T 11263-2024
	GB/T 229-2020

	3
	弯曲试验
	GB/T 11263-2024
	GB/T 232-2024

	4
	化学成分（碳硅锰磷硫）
	GB/T 11263-2024
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-2022

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016（含第1号修改单）

GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	5
	尺寸外形
	H型钢
	高度
	GB/T 11263-2024
	GB/T 11263-2024

	
	
	
	宽度
	GB/T 11263-2024
	

	
	
	
	厚度
	GB/T 11263-2024
	

	
	
	剖分T型钢 
	高度
	GB/T 11263-2024
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 3183-2017 砌筑水泥

GB 31893-2015 水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法
GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量
GB 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋
GB 1499.1-2024 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
GB/T 706-2016 热轧型钢
GB/T 11263-2024 热轧H型钢和剖分T型钢
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
2

